Allgemeines

Andrepol 500   ist ein unbeschleunigtes Vinylesterharz auf Basis Epoxi-Bisphenol A mit niedriger Viskosität.  Andrepol 500 zeichnet sich durch hohe chemische ( insbesondere gegen Säuren und Laugen) und thermische Beständigkeit aus.  Das Harz ist für die Hand- und Spritzverarbeitung, Wickel- und Injektionsverfahren sowie zum Formpressen und zur Pultrusion geeignet

Chemische und Physikalisch Eigenschaften :

Wert		Einheit			Methode

Säurezahl			8,5 max.	mg KOH/g		ASTM D 1639

Aussehen			klare gelbliche Flüssigkeit

Farbe (Gardner)		max. 7

Styrolgehalt			45 +2		%

Stabilität bei 65 °C		6		Tage

Viskosität bei 25°C		250-450	mPas.			ASTM D 0445

Gelzeit bei 25°C

100 g Harz

1 g Kobalt 1%ig

1,5 g MEKP 50%ig	10-20		min			ASTM D 2471

Zeit bis T. max.	30-60		min

max. Temp.		145-175	°C

Nachhärtung

Zur Erzielung bestmöglicher Eigenschaften sollten Laminate aus Andrepol 500 getempert werden. 24 Stunden nach der Aushärtung bei 20 °C mindestens 3 Std bei 80 °C tempern. Für Laminate mit einer Stärke von mehr als 6 mm muss die Temperzeit je mm Mehrstärke um

1 Stunde verlängert werden.

spez. Eigenschaften des reinen Harzes :

Wert		Einheit			Methode

Barcolhärte			45					ASTM D 1706

Biegefestigkeit		150		MPa			DIN 53452

Biege Modul			3500		MPa			DIN 53452

Zugfestigkeit			86		MPa			DIN 53455/ EN 61

Zug-E-Modul			3400		MPa			DIN 53455/ EN 61

Bruchdehnung			5-6        	%			DIN 53455/ EN 61

HDT				105		°C			ISO 75A

spez. Eigenschaften des verarbeiteten Harzes ( Glasgehalt ca. 40% ):

23°C		65°C		93°C		107°C		121°C

Biegefestigkeit	208		198		189		101		34

(MPA)

Biege- 	E-Modul	7,6		6,9		5,9		3,4		3,3

(GPA)

Zugfestigkeit		152		172		145		124		76

(MPA)

Zug - 	E-Modul	9,9		10,2		8,5		6,3		4,3

(GPA)

Verpackung

Das Produkt wird in Blechverpackung zu 1; 5; 10; 30 kg, in 225 kg - Fässern und

1000 kg - Container geliefert.

Lagerung und Haltbarkeit

Das Produkt ist kühl, dunkel, frei von Eisen- und Kupfersalzen sowie organischen und anorganischen Peroxiden,  und trocken in Originalverpackung verschlossen zu lagern.

Bei dieser Lagerung ist das Harz mindestens 6 Monate haltbar.

Sicherheit

das Produkt ist leicht entflammbar und gesundheitsschädlich. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.