Allgemeines

Andrepol 500 AT  ist ein thixotropiertes, kobalt-vorbeschleunigtes Vinylesterharz auf Basis Epoxi-Bisphenol A mit niedriger Viskosität.  Andrepol 500 AT zeichnet sich durch hohe chemische ( insbesondere gegen Säuren und Laugen) und thermische Beständigkeit aus.  Das Harz ist für Wickelverfahren sowie zur Fertigung von Tanks und Rohren geeignet. 

Chemische und Physikalisch Eigenschaften :

				Wert		Einheit			Methode

Säurezahl			8,5 max.	mg KOH/g		ASTM D 1639
Aussehen			trüb graublaue Flüssigkeit
Farbe (Gardner)		
Styrolgehalt			45 +2		%
Stabilität bei 65 °C		6		Tage			
Viskosität bei 20°C		450-700	mPas.			Brookfield , 100 UpM
Gelzeit bei 20°C
	100 g Harz
	2 g MEKP 50%ig	35-45		min			ASTM D 2471

	Zeit bis T. max.	45-60		min
	max. Temp.		145-165	°C

Nachhärtung

Zur Erzielung bestmöglicher Eigenschaften sollten Laminate aus Andrepol 500 AT
 getempert werden. 24 Stunden nach der Aushärtung bei 20 °C mindestens 3 Std bei 80 °C tempern. Für Laminate mit einer Stärke von mehr als 6 mm muss die Temperzeit je mm Mehrstärke um 
1 Stunde verlängert werden.

spez. Eigenschaften des reinen Harzes :

				Wert		Einheit			Methode

Barcolhärte			45					ASTM D 1706
Biegefestigkeit		125		MPa			DIN 53452
E-Modul			4000		MPa			DIN 53452
Zugfestigkeit			80		MPa			DIN 53455/ EN 61
Zug-E-Modul			3400		MPa			DIN 53455/ EN 61
Bruchdehnung			4-5        	%			DIN 53455/ EN 61	
HDT				105		°C			ISO 75A

spez. Eigenschaften des verarbeiteten Harzes ( Glasgehalt ca. 40% ):

			23°C		65°C		93°C		107°C		121°C
Biegefestigkeit	208		198		189		101		34
(MPA)	
Biege- 	E-Modul	7,6		6,9		5,9		3,4		3,3
(GPA)
Zugfestigkeit		152		172		145		124		76	
(MPA)
Zug - 	E-Modul	9,9		10,2		8,5		6,3		4,3
(GPA)

Verpackung

Das Produkt wird in Blechverpackung zu 1; 5; 10; 30 kg, in 225 kg - Fässern und
1000 kg - Container geliefert.

Lagerung und Haltbarkeit

Das Produkt ist kühl, dunkel, frei von Eisen- und Kupfersalzen sowie organischen und anorganischen Peroxiden,  und trocken in Originalverpackung verschlossen zu lagern.  
Bei dieser Lagerung ist das Harz mindestens 6 Monate haltbar.

Sicherheit

das Produkt ist leicht entflammbar und gesundheitsschädlich. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.