Querstraße 3

37339 Worbis

Tel:  036074-189775

Fax: 036074-189776

Technisches Datenblatt

GFK – Platte ISO-NPG Harz

Beschreibung:

Die GFK – Platte besteht aus mehreren flächig

miteinander verbundenen Schichten ECR-Glas

und ISO-NPG Harz. Die Herstellung erfolgt als

Handlaminat. Bei Bedarf ist das Aufbringen eines

Abreißgewebes als letzte Schicht möglich. Dadurch

entfällt bei einer weiteren Verarbeitung das

Anschleifen der GFK-Platte.

Abmessungen:		2,50 m x 1,22 m *  (Länge x Breite)

Stärke:			2 mm – 10 mm *

Material:			Glas: ECR - Glas

Harz: ISO-NPG

Farbe:				gelb – grün

Kurzzeit-Eigenschaften:	E-Modul [MPa] :	ca. 12.000

Biegespannung beim Bruch [MPa] : ca. 360

* andere Abmessungen auf Anfrage