Werkszeugnis

GFK-Platte VE-Harz

| Bezeichnung | GFK-Platte VE 100 |
| --- | --- |
| Chargennummer | VE2022001599 |
| Produktionsdatum | 13.06.2022 |
| Abmessungen | 3,00 m x 1,20 m |
| Material | Glas: ECR – Glas Harz: VE 100 Distriton (Lieferant: Mühlmeier) |
| Farbe | Gelb-grün |
| Kurzzeit-Eigenschaften | E-Modul (MPa) ca. 12.000 Biegespannung beim Bruch (MPa) ca. 360 |